Проволока порошковая ESAB Dual Shield Prime 81Ni1M

Описание порошковой проволоки ESAB Dual Shield Prime 81Ni1M (аналог FILARC PZ6138, OK Tubrod 15.19) для дуговой сварки плавящимся электродом низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей

Тип – рутиловая

Бесшовная всепозиционная, включая сварку в положении вертикаль на спуск, неомедненная порошковая проволока Dual Shield Prime 81Ni1M H4 со специальной обработкой поверхности, предназначенная для сварки в аргоновой смеси М21 особо ответственных конструкций из сталей с пределом текучести около 500 МПа в условиях влажного климата, при расчетной температуре эксплуатации до -60°С типа оффшорных газовых и нефтяных платформ. В наплавленном металле гарантируется предельно низкое содержание диффузионного водорода (3-4 мл на 100 г металла), даже после длительного пребывания проволоки вне заводской упаковки. В отличии от бесшовных проволок, изготавливаемых по стандартным технологиям заполнения трубок порошком с последующим его виброуплотнением или заваркой стыка проволоки лазерной сваркой, данная проволока изготавливается по уникальной патентованной технологии двухслойной оболочки, когда порошок завальцовывается во внутреннюю оболочку, а стык внешней сваривается лазерной сваркой. Это позволяет избежать как сегрегации компонентов порошка разной насыпной плотности при его виброуплотнении, так и оплавления компонентов порошка при лазерной сварке стыка проволоки. Отсутствие омеднения поверхности проволоки в сочетании со специальной ее обработкой позволяют получит максимально стабильный процесс сварки даже на предельно высоких токах сварки. Наплавленный металл прошел испытания на смещение при открытии трещины (CTOD-тест) при -10°С.

Ток: = (+)

Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм

Преимущества порошковой проволоки ESAB Dual Shield Prime 81Ni1M для сварки мостовых конструкций

Шлак на поверхности

Все пространственные положения

Единая настройка режимов на все положения

Перенос металла 80-90%

Классификации и одобрения порошковой проволоки ESAB Dual Shield Prime 81Ni1M

Классификации проволоки ESAB Dual Shield Prime 81Ni1M

EN ISO 17632-A:

T 50 6 1Ni P M21 1 H5

EN ISO 17632-B: T 55 5 T1-1 M21 A-N2-U H5

AWS A5.29: E81T1-Ni1M-H4

ТУ 1274-262-55224353-2022

Классификации и одобрения порошковой проволоки ESAB Dual Shield Prime 81Ni1M

Классификации проволоки ESAB Dual Shield Prime 81Ni1M

EN ISO 17632-A:

T 50 6 1Ni P M21 1 H5

EN ISO 17632-B: T 55 5 T1-1 M21 A-N2-U H5

AWS A5.29: E81T1-Ni1M-H4

ТУ 1274-262-55224353-2022

Одобрения проволоки ESAB Dual Shield Prime 81Ni1M

РМРС: 5Y46S H5

Типичные свойства наплавленного металла порошковой проволоки ESAB Dual Shield Prime 81Ni1M

Химический состав, %

С 0,03

Mn 1,34

Si 0,29

Ni 0,96

P max 0,025

S max 0,025

Защитный газ

M21 (80%Ar + 20%CO2)

Механические свойства проволоки ESAB Dual Shield Prime 81Ni1M

σт 533 МПа

σв 587 МПа

δ 28%

KCV:

138 Дж/см2 при -40°С

94 Дж/см2 при -60°С